Supplementary Material

Fig. S1.  Tensile stress–strain curves of the Ti–12Zr–6Nb–2Mo–2Sn– xO (x = 0, 0.6, 0.9, 1.2 and 1.5) alloys annealed at 1173 K for 1.8 ks.

Table 1: Tensile properties of the Ti–12Zr–6Nb–2Mo–2Sn–xO (x = 0, 0.6, 0.9, 1.2 and 1.5) alloys annealed at 1173 K for 1.8 ks.

| Alloy | Young’s Modulus (GPa) | UTS (MPa) | Elongation (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0O | 36.3 1.4 | 542 13 | 24.5 1.9 |
| 0.6O | 49.9 2.8 | 650 7 | 15.1 1.1 |
| 0.9O | 52.0 1.0 | 817 7 | 9.2 0.9 |
| 1.2O | 58.0 4.1 | 860 11 | 10.7 0.5 |
| 1.5O | 49.3 2.7 | 905 9 | 3.4 0.1 |