## Slide 1
高分子・バイオ材料研究センター 高分子分野 分子メカトロニクスグループ
吉尾正史
KEYWORDS
液晶イオニックアクチュエータ
Liquid Crystal Ionic Actuators
YOSHIO.Masafumi@nims.go.jp
応用分野と今後の展開
00-000
液晶、イオン伝導、アクチュエータ、ソフトロボット、触覚デバイス
実用化へ向けた課題
グリッパーロボット、触覚提示デバイス
電気力学変換に及ぼすイオン種の効果解明
温度関数としての機械的特性の評価
高速振動化300Hz、高出力化10gf
耐水化のためのPEDOT:PSS電極被覆
液晶の安価合成法の開発
＋
−
高分子電解質
電極
電極
＋
＋
−
−
イオニックアクチュエータ
高分子電解質：
イオン液体ゲルやPEG/Li+コンプレックス
電極：
白金、活性炭、CNT、PEDOT:PSS
駆動メカニズム：
電気二重層や電極レドックスによる体積変化
本研究の目的
三次元イオン伝導路を設計した高弾性率キュービック液晶高分子電解質の創出によるイオニックアクチュエータの高速振動化と高出力化の実現
光架橋液晶高分子電解質の設計
VI
IL
+
12 nm
自己組織化
カラム構造
ミセル
キュービック構造
(13.4 wt% IL)
イオン液体
の添加
M. Yoshio, C.-H. Wu, C. Liu., Adv. Funct. Mater., 34, 2314087 (2024)
液晶相転移挙動
高分子イオン伝導性
課題：
低応答周波数<20Hz, 低出力< 数mN
4 gf
Micellar Cubic
ソフトグリッパー応用
出力・周波数
応答性
他のアクチュエータの比較