## Slide 1
SiC + 3/2O2 = SiO2 + CO
SiO2+ Al2O3 = 過冷却融体
過冷却融体= SiO2(クリストバライト) + ムライト
SiO2+ Al2O3 +治癒活性相=過冷却融体
過冷却融体= 複数の結晶等
time
治癒エージェント: SiC
生成酸化物: SiO2
大気中の酸素
アルミナ母相: Al2O3
結晶化
二相分離
炎症期
修復期
改変期
治癒活性剤: MxOy
過冷却融体
CO
O2
開発材の特徴
開発材
利点① 低粘度でき裂空隙を充填しやすい
利点② 酸素の移動が速くなり，炎症反応しやすい
酸素の移動が速くなる
利点③ 機械的に強固な結晶化が促進される．
従来材
き裂
図1

## Slide 2
2000
融点Tmまたは共晶温度Te (K)
ガラス遷移温度, Tg (K)
2000
1500
1000
500
0
1500
1000
500
0
+MgO
+Na2O
+PbO
+NiO
+Fe2O3
+MnO
+Al2O3
+K2O
+Bi2O3
+TiO2
Pure SiO2
Tg=2/3Te
Tg=1/2Te
: 第1・2族元素酸化物
: 第14・15族元素酸化物
: 遷移金属 (第4周期）酸化物
: 治癒活性相無添加
自己治癒が有効な
温度範囲
治癒活性相: MxOy
図2

## Slide 3
500 nm
骨単位
緻密骨
骨折
（き裂）
血管
体液輸送
ネットワーク
骨細胞
骨の構造を
ヒントに！
炭化ケイ素
アルミナ
酸化マンガン
き裂治癒部
1000℃での治癒時間 (h)
1200
1000
800
600
400
200
0
三点曲げ強度 (MPa)
*
*
*
*
*
*
10-2
10-1
104
100
101
102
103
10-3
き裂材の強度
16 mm
110 um
Al2O3/SiC
/0.2vol.%MnO複合材
（開発材）
Al2O3/SiC複合材（従来材）
材料のオリジナルの強度
最大6万倍高速化
市販のガスライターでも
き裂が治癒され，強度が完全回復
試験片
a
b
c
d
図3

## Slide 4
a
c
Bridgingモデル
Tip-to-mouth充填モデル
b
SiC 粒子
凝集体
治癒物質
き裂先端
O2
高温酸化雰囲気
治癒物質による
架橋
Al2O3 母相
炎症反応: SiC(s) + 3/2O2(g) = SiO2(s) + CO(g)
d
き裂先端方向
L: 平均粒子間距離
SiCまたは
その凝集体
残存き裂
1um
試験片表面
残存き裂
SiC
Al2O3
治癒物質
き裂奥行き方向
き裂先端
e
ビッカースき裂
3D view (モデル)
3D view (実験)
治癒物質
図4

## Slide 5
10-2
10-1
100
101
102
103
104
10-2
10-1
100
101
102
103
104
最短き裂完治時間 tHMin (h)
予測最短き裂完治時間 tHMin (h)
Al2O3/15vol%SiC, PO2=0.21 atm, 2c=110 mm
Al2O3/15vol%SiC, PO2=0.05 atm, 2c=110 mm
Al2O3/15vol%SiC, PO2=510-4 atm, 2c=110 mm
Al2O3/30vol%SiC, PO2=0.21 atm, 2c=110 mm
SiC単相, PO2=0.21 atm, 2c=100 mm
上限 tHmin
下限 tHmin
平均 tHmin
Slope = 1
a
治癒時間 tH (h)
10-2
10-1
100
101
102
103
104
三点曲げ強度 (MPa)
TH =1573 K
TH =1473 K
TH =1273 K
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
*
*
b
き裂材の強度
Tip-to-mouth
充填モデル
Bridgingモデル
＊治癒部外から破断
平滑材の強度
図5

## Slide 6
治癒エージェント体積率, fv
き裂長さ, 2c (mm)
104
10-4
Upper tHmin (hours)
500
400
300
200
100
0
0
0.25
0.5
0.75
1.0
tHMin = 1 h
0.1 h
0.01 h
10 h
100 h
1000 h
0.001 h
治癒エージェント = SiC
b
a
Fuel
(JetA1)
高圧タービン
低圧タービン
Air
Mach=0.8
圧縮機
低圧第1段静翼
oC
図6